
 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
На минерални торове,
необходима на ОСЗ Търговище ДП за 2018г.

І.Амониева селитра
1.Външен вид 
	-   бели или слабо жълти гранули

2.Съдържание на азот, на база сухо вещество
	-   не по-малко от 34,4%
	  
3.Съдържание на влага
	-   не повече от 0.2 – 0.6%
 
4.Гранулометричен състав:
Гранули с големина 1 – 4 mm
	- не по-малко от 92%
	Гранули с големина под 1 mm
	- не повече от 5%
	Гранули с големина под 0.5 mm
	- не повече от 3%

5.Опаковка:
	- полипропиленови торби с вътрешен полиетиленов слой с маса нето 500 или 1000 кг
	 -оригинална на производителя, с ненарушена цялост, съгласно Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на торовете.

ІІ.Тор NPK 16-16-16
N   (азот общо)                               мин.16%
      (съдържание на фосфор)          мин.16%
      (съдържание на калий)             мин.16%

Влага                                               макс.0,7%

Статична здравина на гранулата Мра   5

Гранулометричен състав:
	-между 2-4 мм			мин.92%
	-под 6 мм				100%
	-под 1 мм				макс.1%

Опаковка:
-бигбигс по 500 кг нето


Торовете трябва да бъдат с маркировка: ЕО тор, в съответствие с изискванията на Регламент ( ЕО) 2003 / 2003.
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